Підсумкові тестові завдання

З ПРЕДМЕТУ «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

II семестр

1. Яка сталь називається евтектоїдною?

  - вуглецю 0,8%

  - вуглецю 0,4%

  - вуглецю 1,2%

- Виберіть марку сталі для виготовлення невідповідальних конструкцій.

  - сталь 20

  - Ст3кп

  - 09Г2С

- Який із перерахованих елементів впливає на утворення гарячих тріщин?

  - Фосфор

  - Сірка

  - Нікель

- Виберіть з перерахованих сталей корозійностійку сталь

  - 30ХГСА

  - 12Х18Н10Г

  - 5ХНМ

- Виберіть із зазначених сталей низьковуглецева

  - 09Г2С

  - Сталь 10

  - 5ХНМ

- Як умовно позначають титан.

  - Д

  - Ю

  - Т

- Виберіть із зазначених сталей сталь звичайної якості.

  - сталь 35

  - ВСт3сп

  - 16ГС

- Вкажіть корозійностійку марку сталі

  - 5ХНМ

  - 09Г2С

  - 0Х18Н11

- Яке сумарне значення легуючих елементів має середнелегована сталь?

  - 10-15%

  - 3-10%

  - 35-45%

- Скільки міститься марганцю в сталі марки 10Г2С?

  - 0,2%

  - 20%

  - 2%

- Скільки вуглецю в сталі марки 30ХГСА?

  - 30%

  - 0,3%

  - 0,03%

- Який із вказаних хімічних елементів дає гаряче тріскання сплаву?

  - фосфор

  - сірка

  - кремінь

- Яка марка чавуну має сферичне включення графіту?

  - сірий

  - високоміцний

  - ковкий

- Рідкісні метали з особливими властивостями, які використовуються в сплавах як легуючи елементи.

  - вуглець, сірка, азот;

  - залізо, срібло, золото;

  - ванадій, вольфрам, молібден.

- Бронза це - сплав міді з…

  - залізом

  - оловом

  - цинком

- Латунь це – сплав міді з…

  - заліза

  - цинк

  - нікель

- Скільки міститься цинку в латуні марки Л63?

  - 37%

  - 27%

  - 47%

- Температура плавки алюмінію?

  - 427*С

  - 660*С

  - 325*С

- Де виробляють чавун?

  - В доменних печах

  - мартенівських печах

  - електропечах

- За хімічним складом сталі поділяються:

  - Якісні, високоякісні

  - Конструкційні, інструментальні

  - Вуглецеві, леговані

- Сплав алюмінію з міддью, магнієм та манганом, який має високу міцність, пластичність це….

  - дуралюмін

  - силумін

  - бронза

- Кольоровий метал, міцніший від заліза, легкий, корозієстійкий у морській воді, багатьох кислотах та лугах?

  - Алюміній

  - магній

  - титан

- Матеріали, які використовують для виробництва вкладишів підшипників ковзання

  - антифрикційні сплави

  - концентрат

  - леговані сталі

- Виберіть із зазначених марок кольорових металів сплавів позначення бронзи:

  - ЛКС 80-3-3

  - Бро10Ф1

  - АЛН

- Знайдіть титановий сплав

  - МА1

  - ВТ14

  - АА2

- За описаним знайдіть умовне позначення бронзи: бронза з вмістом 3%- олова; 7% - цинку - 5% - свинцю - до 1% нікелю.

  - БРОЗЦ12С15

  - БРО10Ф1

  - БрОЦСН – 3 – 7 - 5

- На наявність якого хімічного елементу вказує буква Р у позначенні інструментальної швидкорізальної сталі марок Р9; Р18; Р18Ф2 та інших.

  - вуглецю

  - вольфраму

  - ванадію

- Знайдіть сплави, в яких підвищений вміст марганцю:

  - 25ХГМ, 30ХМ

  - У8Г, У8ГА

  - 40Х, 45

- Як позначають ступень розкислення в вуглецевих конструкційних сталях звичайної якості:

  - Б; В

  - %

  - КП, СП, ПС

- Знайдіть вуглецеву конструкційну якісну сталь з вмістом вуглецю 0,45%

  - 40ХГТР

  - 45

  - 45ХН2МФА

- Знайдіть високоміцний чавун з межею міцності при розтягуванні не менше 600 Н/мм² і відносним видовженням 2%

  - КУ50-4

  - В445-5

  - В460-2

- Вуглецева конструкційна сталь звичайної якості марки 2

  - ст2

  - ст4

  - 20

- Знайдіть олов´яністу бронзу, яка містить 3% - олова; 7% - цинку; 5%- свинцю; 1 % - никеля, решта (84%) - мідь .

  - БРОФ10-1

  - БРОЦС 4-4-4

  - БРОЦСН3-7-5-1

- Знайдіть алюмінієву бронзу яка містить 9% - алюмінію; 4% - заліза; 88% - міді.

  - БрМц5

  - БрАЖ9-4

  - БрКМц3-1

- Неметалеві матеріали.

  - композиційні матеріали.

  - сталі, чавун, кольорові метали

  - пластмаси, гума, графіт

- Знайдіть сірий чавун з міцність на розтяг у 150МПа:

  - СЧ45

  - СЧ15

  - СЧ25

- Які чавуни є замінниками бронзи для підшипників ковзання,  втулок деталей, які спрацьовуються тертям:

  - антифрикційне

  - високоміцні

  - ковкі

- Руйнування металу від дією зовнішнього середовища, це -

  - корозія

  - термічна обробка

  - витривалість

- Матеріали з яких виготовляють деталі, конструкції машин і механізмів називають…..

  - порошкові матеріали.

  - конструкційні матеріали

  - композиційні матеріали

- У техніці для одержання виливків найчастіше застосовуються:

  - заготовки

  - сталь

  - чавун

- Скільки вуглецю в сталі  марки ЗОХЗМФ:

  - 0,30%

  - 0,3%

  - 0,03%

- Що означає буква А в кінці марки сталі 18ХМВА:

  - групу сталі

  - алюміній

  - високоякісна сталь

43. Знайдіть свінцевісту латунь з 59% - міді з 1% - свинцю; 40%-цинку:

1. ЛКС 80-3-3

2. ЛС59-

3. ЛА77-2

44.Високоміцна шарова пластмаса, одержана пресуванням наповнювача, яким служить скляна тканина.

- волокніт

- текстоліт

- склотекстоліт

45.Переробний чавун і сталевий брухт (скрап) є вихідними матеріалами для виготовлення…

- чавуну

- сталі

- заготовок

46. Наука, яка вивчає зв'язок між складом, будового, властивостями металів і сплави, а також зміни із під різними зовнішніми впливами це –

  - метаріалознавство

  - фізика

  - хімія.

47. Методи вивчення твердості:

1. Брінелля, Роквелла, Віккерса                                                       2. Аносов,  Чернов, Курнаков                                     3.жаростійкість, жароміцність, термічна втомленість

48. Сплави заліза з вуглецем що містить від 2, 14 до 6,67% вуглецю, а також інші елементи називають:

1.кольорові метали

2.сталі

3.чавуни

49. Сплав заліза з вуглецем, що містить від 0,025 до 2,14% вуглецю, а також інші елементи:

  - кольорові метали

  - сталі

  - чавуни

50. Скільки вуглецю  в сталі марки 09Г2С?

  - 0,09%

  - 0,9%

3.9%